MEMORIAL DESCRITIVO

E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE

PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES E

DRENAGEM PLUVIAL

MUNICÍPIO: MIRAGUAÍ - RS

1.0 – INTRODUÇÃO:

1.1 – Finalidade:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte das obras de Pavimentação Asfáltica (Capeamento) em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre pavimento com pedras irregulares existentes, em uma área de 11.225,44m² (inclusa as sarjetas), a serem executadas nas Ruas da cidade de Miraguaí – RS e, Drenagem Pluvial conforme discriminação abaixo.

1.2 – Mobilização e Desmobilização:

Quanto a mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente os serviços, após a liberação da Ordem de Serviço e, em obediência ao Cronograma físico-financeiro.

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para perfeita execução da obra.

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

A medição deste serviço será por unidade.

1.3 – Serviços Topográficos:

Foram efetuados os serviços de topografia em todos os trechos das ruas que serão executados os serviços, onde foram locados todos os elementos necessários, constantes no projeto.

2.0 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/RS – ART.

A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Miraguaí-RS e, órgãos conveniados.

3.0 – PLACA DA OBRA:

Deverá ser instalada a placa metálica, de identificação da obra, nas dimensões de 2,40m x 1,20m (área de 2,88m²).

4.0 – LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

A obra está localizada e, será executada em diversos trechos das Ruas Santos Dumont (foto 1) e, Rua Santa Rosa (foto 5), com as seguintes áreas, conforme discriminação abaixo:

- Rua Santos Dumont............................................. 10.016,05m²;

Área das Sarjetas.....................................................474,84m²;

Área a Pavimentar com C.B.U.Q............................. 9.541,21m².

- Rua Santa Rosa..................................................... 1.209,39m²;

Área das Sarjetas...................................................... 63,65m²;

Área a Pavimentar com C.B.U.Q............................. 1.145,74m².

- Área das Ruas inclusa as sarjetas........................ 11.225,44m².

- Área das Sarjetas.....................................................538,49m².

Área a ser pavimentada com C.B.U.Q.: (11.225,44 – 538,49) = 10.686,95m².

5.0 – OBRA A SER EXECUTADA:

5.1 – Sarjetas de concreto:

Serão executados 2.154,00 metros lineares de sarjetas em concreto, nas duas margens dos trechos a serem pavimentados.

As sarjetas serão executadas em concreto com fck = 20 MPa, moldados “in loco”. A espessura da sarjeta de concreto será de 5(cinco)cm no lado do pavimento asfáltico e 25 (vinte e cinco)cm de largura a partir do meio-fio, tendo o cuidado de deixar inclinação adequada para o escoamento das águas pluviais.

5.2 – Execução, Reaproveitamento e Caiação de meios-fios:

5.2.1 – Execução e Reaproveitamento de meios fios:

Os meios-fios existentes das Ruas que estiverem em boas condições, deverão ser reaproveitados. Aqueles que estiverem danificados e avariados deverão ser substituídos por guia (meio-fio), em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30cm), (comprimento X base inferior X base superior X altura).

Os meios-fios deverão ser executados em concreto com fck = 20 MPa, sendo assentados nos intervalos daqueles que serão reaproveitados.

Também, deverão ser executados meios fios naqueles terrenos urbanos onde os mesmos não foram construídos.

Está prevista a retirada de 993,54 metros de meios fios danificados e, a confecção de 1.419,44 metros novos meios fios. A medição deste serviço deverá ser por metro.

5.2.2 – Caiação em meio fio:

Consiste na execução da pintura a base de cal, sobre a face aparente e a base superior do meio fio. Este serviço contemplará todos os meios fios, incluindo, aqueles a serem executados e também os preservados. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e, por pessoal habilitado.

5.3 – Rampas de Acesso para PPD:

Nas esquinas e, em outros pontos indicados, das vias em obra, deverão ser instaladas rampas de acesso para pessoas portadoras de deficiência. As rampas deverão estar de acordo com a NBR-9050 (Acessibilidade de Pessoas Portadores de Deficiências às Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos), conforme projeto de locação e detalhe em anexo, e serão executadas em concreto simples. Após o lançamento do concreto simples na plataforma da rampa, com espessura de 5(cinco) centímetros e fck igual á 20 MPa, regularizado manualmente, realiza-se o processo de desempenamento manual do concreto simples lançado. Para evitar-se o rachamento do concreto simples durante a cura, recomenda-se que este seja levemente aguado a cada seis horas após sua aplicação, por no mínimo dois períodos consecutivos.

5.4 – Sinalização:

5.4.1 – Sinalização Vertical:

A sinalização Vertical está sendo executada pelo Departamento de Trânsito do Município de Miraguaí-RS, em conformidade com as normas vigentes.

5.4.2 – Sinalização Horizontal:

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego". (Resolução nº 236/07 do CONTRAN). É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como função: organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação.

5.4.2.1 – Faixa de Pedestres:

Deverá ser executada a sinalização horizontal com a pintura da faixa de pedestres, conforme projeto em anexo.

A sinalização Horizontal consiste na execução de faixas cuja função é definir e orientar os pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta retrorrefletiva, acrílica, a base de solvente de alta durabilidade, a fim de garantir secagem rápida da via urbana, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. A passagem sinalizadora de pedestres terá largura total conforme detalhe em projeto, ou seja, tinta acrílica na cor branca para faixa de pedestres (3,00 x 0,40m) com espaçamento de 0,40m), espessura de 0,6mm e padrão 3,09 da ABNT.

Além da faixa de segurança será executada uma faixa de 0,40m, chamada “faixa de retenção”. Será localizada a 1,40m antes da faixa de segurança, nos dois lados da faixa, espessura de 0,6mm e padrão 3,09 da ABNT. A faixa de retenção receberá pintura acrílica na cor amarela.

A tinta será aplicada em três demãos de acabamento, necessárias para o total recobrimento. A superfície deverá estar seca, preparada, escovada, livre de poeiras e asperezas. A sinalização deverá ser executada por meio manual, por pessoal habilitado.

5.4.2.2 – Faixa divisória de fluxo:

A faixa divisória de fluxo tem o objetivo de mostrar à regulação de fluxos opostos e regulamentares a ultrapassagem de veículos. As linhas serão simples seccionada, com largura de 0,10m.

Deverá ser utilizada tinta para demarcação com tinta retrorrefletiva, acrílica, a base de solvente de alta durabilidade, a fim de garantir secagem rápida da via urbana, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro, na cor amarela.

A cadência será de 1:2, isto é, a distância entre traços será o dobro do comprimento do traço.

5.5 – Revestimento Asfáltico:

Os serviços de revestimento asfáltico sobre vias pavimentadas com pedras irregulares deverão ser executados com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) de espessura mínima de 3(três)cm, (compactado), como camada de nivelamento (reperfilamento), e, 3(três)cm, (compactado), como camada de rolamento (capa) sobre a pavimentação com pedras irregulares.

6.0 – DRENAGEM PLUVIAL:

6.1 – Descrição das Ruas:

A Rua Santos Dumont, trecho compreendido entre a Avenida Ijuí até o final do calçamento existente, possui uma boca de lobo de (0,90x2,40m) – (foto – 06) e detalhe no projeto em anexo. A boca de lobo está localizada em um ponto na Avenida Getúlio Vargas junto a Rua Santos Dumont. As águas oriundas da chuva, em uma extensão que compreende aproximadamente a metade de toda a Rua, deságuam nesta boca de lobo, que por sua vez, é escoada através da tubulação de concreto existente, até o desaguadouro final.

Em outro trecho da Rua Santos Dumont, serão executadas duas bocas de lobo para captação das águas pluviais, que deverão escorrer pelas sarjetas até este ponto. O escoamento até o desaguadouro da Rua Gramado da Serra será através de uma tubulação de tubo de concreto, Ø 600mm, a ser executada, em conformidade com o projeto em anexo.

Os dutos da rede pluvial serão de concreto de Ø 600mm, de boa qualidade tipo macho-fêmea em concreto simples, sem fissuras e com paredes internas alisadas para diminuir atrito e rugosidade no escoamento; os tubos possuem 1,00 m (um metro) de comprimento e espessura de aproximadamente 7,00 cm.

Rua Santa Rosa, trecho compreendido entre a pavimentação asfáltica e o trecho de chão batido da mesma Rua, a captação das águas pluviais será através das bocas de lobo e tubos de concreto simples. O escoamento final será através da boca de lobo existente, localizada em um ponto desta Rua, a qual escoará por uma tubulação até o desaguadouro final – (foto – 07), conforme projeto em anexo.

A tubulação da rede pluvial será de tubos de concreto com Ø 400mmm e 600mm, de boa qualidade tipo macho-fêmea em concreto simples, sem fissuras e com paredes internas alisadas para diminuir atrito e rugosidade no escoamento; os tubos possuem 1,00 m (um metro) de comprimento.

Nos trechos transversais à via, deverão ser usados tubos de concreto armado, classe PA-2, PB, conforme NBR 8890. Nos demais trechos, os tubos serão de concreto simples, classe-PS2, PB, conforme NBR 8890.

Os serviços referentes a drenagem pluvial, deverão ser executados em conformidade com o projeto específico.

6.2 - ESCAVAÇÃO DAS VALAS:

Inicialmente deverá ser executado o serviço de remoção e empilhamento das pedras do calçamento, local destinado ao assentamento da tubulação de concreto e execução das bocas de lobo. Após, as pedras deverão ser transportadas em caminhão basculante, até um depósito da Prefeitura Municipal de Miraguaí.

As valas serão abertas mecanicamente com retroescavadeira, numa profundidade de 1,20 m e largura de 0,80 m, com variação nas extremidades para corrigir a declividade. O lançamento da rede pluvial deverá ser conforme projeto.

6.3 – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO:

A declividade da rede será mantida constante, para o perfeito escoamento das águas e preservação da vida útil da tubulação. A tubulação deverá ser assentada sobre berço de terra vermelha pura, para evitar qualquer dano às tubulações.

6.4 – REJUNTAMENTO DOS TUBOS:

Os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço 1:3).

6.5 – REATERRO/COMPACTAÇÃO:

O reaterro das valas deverá ser efetuado com material proveniente da própria escavação, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material orgânico, de impurezas e de umidade excessiva.

O reaterro compreende o lançamento, espalhamento, homogeneização do material e controlo do teor de umidade, compactação, sem controle de Grau de compactação (GC) maior ou igual a 95% do Próctor Normal, nivelamento e acabamento.

O reaterro deverá ser compactado mecanicamente em camadas de no máximo 20cm, utilizando rolo compactador vibratório de um cilindro, aço liso.

Na camada superior do reaterro deverá ser efetuado com uma camada de brita graduada com 15cm de espessura. A camada de brita deverá ser compactada com rolo compactador.

6.6 – EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO COM GRELHA DE FERRO:

6.6.1 – Boca de lobo:

As bocas de lobo a executar serão de alvenaria, tamanho (110 x 110 x 130cm), medidas externas, de tijolos maciços com espessura de 20,00 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:4. As alvenarias internas deverão ser chapiscadas com argamassa 1:3 e, receber acabamento em massa única, com argamassa traço 1:2:8. A argamassa para chapisco e massa única, deverá ser preparada mecanicamente em betoneira, com aplicação manual nas faces internas das paredes. No fechamento das alvenarias deverá ser executada uma cinta em concreto armado, (20 x 15cm), armada com 4 ferros Ø 10.0mm, estribadas com Ø 4.2mm, cada 15cm, concreto fck = 20MPa.

O fundo da boca de lobo será executado em concreto magro, com espessura de 10cm.

A execução das bocas de lobo, somente ocorrerá na ocasião da pavimentação, para evitar que o escoamento superficial das águas pluviais arrastarem entulhos que poderão danificar ou entupir a canalização pluvial.

Todas as mudanças de direção serão executadas junto às bocas de lobo e a ligação entre duto e boca de lobo deverá ser de tal forma que a ponta do duto encaixe dentro da caixa de alvenaria da boca de lobo. As paredes da boca de lobo jamais deverão ser apoiadas sobre a canalização, mas sim no fundo firme da vala.

6.6.1.1 – Grelha de Ferro:

A grelha de ferro tem a finalidade de captar as águas pluviais e dar proteção contra entupimentos dos tubos condutores.

As grelhas serão confeccionadas em cantoneira de aço, com abas iguais, com bitola de 1/8”x11/2” e ferro retangular, barra chata de 5/16”x1 1/4”. A distância máxima entre as barras chatas será de 6cm. O apoio da grelha na boca de lobo será sobre a cinta de concreto armado. A grelha terá duas dobradiças de pino, Ø 5/8”, a fim de permitir o acesso interno na boca de lobo, para limpeza.

6.7 - OBSERVAÇÃO:

Toda a tubulação lançada neste projeto é de uso exclusivo para o esgoto pluvial, podendo somente ser usada para a coleta das águas das chuvas.

7.0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – C.B.U.Q.:

7.1 - Limpeza:

a) Deverão ser removidos os materiais argilosos e vegetais (gramíneas), em toda a superfície de pedras irregulares a serem revestidas com capeamento asfáltico. A superfície deverá varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superfície fique limpa e isenta de pó. A varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar, enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio de caminhão pipa equipada de mangueira d’água de alta pressão.

b) Quantidade prevista:

Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q.= 11.225,44m²;

Sarjetas de concreto = 538,49m²;

Área total................10.686,95 m².

7.2 – Imprimação e Pintura de ligação sobre o pavimento existente:

7.2.1) Imprimação:

A imprimação consiste na aplicação de uma camada de emulsão CM-30 (impermeabilizante) sobre a superfície da base com brita graduada, devidamente compactada, antes da execução do revestimento betuminoso, com o objetivo de impermeabilizar a superfície e aumentar a coesão da mesma, promovendo uma boa adesão com o novo pavimento. A aplicação deverá ser realizada com caminhão espargidor.

Este serviço será realizado nos trechos das Ruas Santos Dumont, Santa Rosa e Avenida Getúlio Vargas, com Drenagem pluvial, onde o pavimente existente será demolido e reconstituído.

7.2.2 – Pintura de Ligação:

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material betuminoso diretamente sobre a superfície de calçamento existente, previamente limpo com jato de alta pressão de ar e água.

Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva.

c) O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidos da mesma, sendo que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,0 litro/m2 de ligante.

7.3 – Reperfilamento:

O reperfilamento deverá ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de espessura mínima de 3(três) centímetros, (compactado).

A superfície do calçamento existente sobre a qual será aplicada a mistura deverá ter sido objeto de limpeza e pintura de ligação, a qual deverá por sua vez ter sido submetida ao necessário período de cura.

A descarga na pista de C.B.U.Q. será efetuada de forma a minimizar a distribuição da mistura, que será executada por lâmina da motoniveladora. O espalhamento da mistura deverá ter como objetivo a correção das depressões longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor das pedras irregulares do calçamento ou buracos e depressões da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto.

Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento de compactação, será utilizado o rolo metálico tipo Tandem.

Medição:

O C.B.U.Q. para regularização da superfície do pavimento existente será medido através da quantidade de mistura aplicada, em toneladas. Este controle será efetuado na pista através do ticket de balança.

7.4 – Camada de Rolamento em C.B.U.Q.:

A camada de rolamento será executada sobre o reperfilamento. Estes serviços serão iniciados após a execução da pintura da ligação sobre o reperfilamento a qual consistirá no emprego de emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2.

- Revestimento asfáltico (camada de rolamento):

Consistirá de uma camada de concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura mínima de 3(três) centímetros (compactados).

- Composição da Mistura do C.B.U.Q.:

A mistura da massa asfáltica do tipo C.B.U.Q. deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (C.B.U.Q.) a ser utilizado deverá estar enquadrada na faixa “A” das especificações gerais do DAER/RS, conforme quadro a seguir:

| PENEIRA POL. MM |  | % PASSANDO EM PESO |
| --- | --- | --- |
| ½ | 12,7 | 100 |
| 3/8 | 9,52 | 80-100 |
| Nº 4 | 4,76 | 55-75 |
| Nº 8 | 2,38 | 35-50 |
| Nº 30 | 0,59 | 18-29 |
| Nº 50 | 0,257 | 13-23 |
| Nº 100 | 0,249 | 8-16 |
| Nº 200 | 0,074F | 4-10 |

Nota:

Serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição requerida do C.B.U.Q. e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Miraguaí/RS.

- Execução:

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura da camada de rolamento seja de 3(três) centímetros (compactado).

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo pneumático auto-propulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo metálico, tipo tandem.

- Medição:

(O Concreto Betuminoso Usinado á Quente (C.B.U.Q.) para camada de rolamento será medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balança).

8.0 - Plano de Execução da Obra

- Mobilização:

A mobilização da empresa contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Também compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias para perfeita execução da obra já mencionados no item 1.2.

Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

- Seqüência da Execução:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte seqüência:

- Mobilização da Obra;

- Correção das deformações plásticas existentes;

- Execução dos meios fios;

- Execução da drenagem pluvial;

- Reforço da base;

- Execução das sarjetas;

- Limpeza geral do pavimento existente;

- Pintura de ligação sobre o pavimento;

- Reperfilagem com C.B.U.Q. espessura de 3cm;

- Pintura de ligação sobre a camada de reperfilamento;

- Execução da capa asfáltica com C.B.U.Q., espessura de 3cm;

- Limpeza do canteiro de trabalho;

- Desmobilização do canteiro de trabalho.

- Desmobilização:

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da Contratada, já mencionada no item 1.2.

9.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1 – Sinalização provisória da obra inclusive desvia de tráfego:

Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será realizada a sinalização provisória, inclusive desvio de tráfego, sendo que a Contratada deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra deverão ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na manutenção da sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego.

Após o término da obra, a contratada deverá ser obrigatoriamente providenciar o Laudo Técnico de Controle Tecnológico com os resultados dos ensaios obtidos durante a execução da obra.

Obs.: Em anexo Relatório fotográfico das fotos referidas no memorial descritivo acima.

Miraguaí, 12 de agosto de 2019.

IVONIR BOTTON                            HERMES PIMENTEL DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL                      ENGº. CIVIL – CREA/RS 049160