MEMORIAL DESCRITIVO

E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Projeto: Pavimentação com Pedras de basalto Irregular.

Agente Executor: Município de Miraguaí-RS.

Local: Trecho da Rua Norberto Cavalheiro – Miraguaí/RS.

Área total a Pavimentar: 1.218,40 m².

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os requisitos mínimos das obras para execução do projeto de pavimentação com pedras irregulares com emprego de meio-fio de concreto pré-fabricado. Os serviços serão executados em um trecho da Rua Norberto Cavalheiro, em uma área de 1.218,40 m².

A execução da pavimentação deverá proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos moradores, facilitando o tráfego de veículos e pedestres em dias chuvosos e reduzindo casos de doenças respiratórias devido a grande quantidade de poeira.

O calçamento será executado com pedras de basalto irregulares, assentadas manualmente. Para o transporte deverão ser utilizados caminhões tipo basculante.

Este projeto é composto de:

Prancha:

- Planta baixa dos trechos e perfil longitudinal, transversal e curvas de nível;

- Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Orçamento Detalhado, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculos dos Quantitativos Físicos.

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1.1 – Placa Da Obra:

Deverá ser instalada a placa metálica, de identificação da obra, nas dimensões de 2,40x1,20 metros, executada em chapa de aço galvanizado nº 18, nas especificações conforme órgãos competentes.

A placa do projeto deverá ser afixada na esquina da Rua Norberto Cavalheiro com a Rua Cristóvão Colombo.

1.1.2 – Movimento De Terra:

1.1.2.1. Corte do subleito:

Deverão ser feitos serviços de escavação mecânica na extensão onde será executado o calçamento, sendo feito os ajustes necessários nas medidas dos projetos apresentados em plantas arquitetônicas.

1.1.2.2.  Aterro do subleito:

Serão necessários escavações e aterros de materiais de boa qualidade, dando o nivelamento correto das vias a serem pavimentadas, com as inclinações indicadas em plantas arquitetônicas.

1.2- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES:

1.2.1 – Locação da pavimentação:

As obras foram locadas por profissionais habilitados, com aparelho topográfico, obedecendo ao levantamento topográfico e, aos croquis e mapas existentes do sistema viário da cidade de Miraguaí-RS, seguindo o leito da rua existente.

A empresa vencedora da licitação deverá seguir fielmente os projetos fornecidos pelo Município de Miraguaí, devendo fazer a marcação dos trechos, para execução dos serviços, por profissional capacitado e, equipamento topográfico adequado.

1.2.2 – Regularização da pavimentação:

Será realizada a remoção da camada superficial, se necessário, deixando a pista totalmente livre de vegetação e outros obstáculos.

Para conformação da pista, serão realizados cortes e aterros necessários para boa execução das obras.

Nos trechos a serem pavimentados, será removido o solo impróprio para a base existente e refeito o subleito com material de boa resistência.

O subleito da rua será regularizado com o uso de moto-niveladora, adequando ao perfil longitudinal e transversal e, curvas de nível, conforme o projeto. Antes do assentamento da pavimentação a pista deverá ser compactada com o rolo vibratório.

O perfil longitudinal será lançado sobre o terreno existente dispensando grandes movimentos de terra, efetuando-se os serviços de terraplenagem com cortes e/ou aterros necessários, devidamente compactados.

O perfil transversal sofrerá as compensações e/ou cortes necessários para manter as declividades do projeto.

1.2.3 – Colchão de argila:

A pavimentação de calçamento será assentada sobre colchão de argila vermelha, com altura mínima de 12 cm, isenta de detritos orgânicos ou materiais rochosos, distribuída em canchas individuais de 1,0 m de largura por 10,0 m de comprimento, de forma manual, respeitando as declividades transversais e longitudinais.

Argilas:

O material argiloso deverá apresentar coloração vermelha, vermelha escura ou marrom, cores características das argilas lateríticas encontradas com abundância na região.

Deverão atender um CBR mínimo de 7% e expansão menor que 2%. Recomendam-se como limites físicos, índice de plasticidade maior que7 (sete) e menor que 15 (quinze) e limite de liquidez menor que 50%, o que caracteriza argilas de média plasticidade e baixa compressibilidade.

1.2.4 – Assentamento da pavimentação:

As pedras deverão ser de basalto e mostrar uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação ou decomposição. Deverão ter forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana,

O assentamento das pedras basálticas irregulares com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e unidas de modo que não coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre pedras não fique superior a 1,00 cm e com inclinação mínima de 2,5% partindo do eixo da rua para as laterais, a fim de permitir o escoamento das águas pluviais. As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento.

1.2.5 – Compactação:

Após a conclusão do serviço de rejunte dos paralelepípedos, o calçamento será devidamente compactado até a completa fixação, isto é, quando não se observar movimentação da base. Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente corrigida através da remoção e da recolocação dos paralelepípedos com maior ou menor adição de material de assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado.

A compactação final será executada com a pista devidamente umedecida com o uso de rolo compactador mecânico com peso de impacto superior a 10,0 ton.

1.2.6 – Rejunte da Pavimentação:

Concluindo o assentamento das pedras, arranjadas uniformemente e niveladas conforme o perfil desejado, respeitando o escoamento de águas pluviais, processa-se o rejuntamento. O rejuntamento será executado espalhando-se uma camada de pó de brita com 2,0 (dois) cm de espessura, sobre o calçamento, espalhada com rodo e vassourão para o correto preenchimento dos vazios, em toda área pavimentada, forçando-se a penetração deste material nas juntas dos paralelepípedos, facilitando o travamento das pedras.

Após a execução do rejuntamento a empresa terá que remover excedente sobre a pedra irregular.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vetado executá-lo em meia pista. Não deverá haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a obra, sendo imprescindível à existência de desvios que permitam as passagens fora das pistas. Somente após a rolagem final ele estará apto para receber tráfego, tanto de animais quanto de veículos automotores.

Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a compactação com rolo compressor liso, com peso mínimo de 10 ton., ou ainda rolo vibratório.

1.2.7- Liberação Da Pista Ao Tráfego:

A pista só poderá ser liberada ao tráfego depois de vistoriada pela fiscalização.

1.3. MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO:

Esta especificação tem por objetivo fixar as características exigidas para os meios-fios de concreto pré-moldados e o método de assentamento a serem empregados nas obras de pavimentação a serem executadas.

Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões e formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o acostamento da via pública. Estas peças são também chamadas de "guias" ou "cordões". Nas especificações deste projeto, será sempre empregada a denominação "meio-fio". Os meios-fios pré-fabricados deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736. Deverão atender, ainda, as seguintes condições:

- Consumo mínimo de cimento: 300 Kg/m3;

- Resistência à compressão simples: (25 Mpa);

-Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato direto com as formas metálicas.

Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Areia média, pó - de - pedra, cimento e concreto magro, serão os materiais utilizados na fase de assentamento das peças.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00 m, largura inferior de 15 cm, largura superior de 13 cm e altura de 30 cm.

A altura entre a face superior do meio-fio e a sarjeta deverá ser de 15 centímetros, mesmo após a compactação final do pavimento.

As extremidades dos trechos que não apresentam continuidade ou ligação com a pavimentação existente (cabeceiras ou trecho fronteiriço) serão também confinadas e arrematadas com meio-fios; neste caso, acompanhando a inclinação e nível da seção transversal do pavimento.

Junto aos trechos fronteiriços e nas entradas de residências será feito o rebaixo do meio-fio, de maneira a facilitar o acesso de veículos, com altura entre 5 a 7 centímetros.

Os meios-fios deverão ser assentados em valas longitudinais, abertas manualmente, com profundidade compatível com a dimensão das peças a serem assentes.

O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral externa da cancha e o preenchimento e contenção lateral dos meios-fios deverão ser realizados com material da própria vala.

1.4 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.4.1– Sinalização provisória da obra inclusive desvia de tráfego:

Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será realizada a sinalização provisória, inclusive desvio de tráfego, sendo que a Contratada deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra, deverão ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal de Miraguaí. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na manutenção da sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego.

1.5 - DIVERSOS:

Todos os serviços serão executados com materiais e técnicas construtivas que atendam os padrões das normas vigentes.

As alterações ou modificações que porventura se fizerem necessárias deverão ser autorizadas pelo responsável técnico da obra, em projetos complementares.

Obs.: Todos os serviços de terra incluindo a regularização do subleito e o colchão de argila, assim como o serviço de rolo, não foram cotados, devendo ser executado pelo Município de Miraguaí.

Miraguaí, 29 de novembro de 2021.

Valdelirio Pretto da Silva                                         Hermes Pimentel da Silva

Prefeito Municipal                                              Engº. Civil – CREA/RS 049160